# B111460.104.f03 SILICONENGEBONDEN SIERPLEISTER (EN 15824)

versie: 101 datum: 01-07-2019

1. *OPMERKING: afwerkpleister op Granol'therm gevelisolatiesysteem.*
2. Fabrikant: Cantillana B.V. 3 #

\Type: Granosil KR spachtelpleister.

\Type: Granosil RP structuurpleister.

4 #

\Uitvoering.....

5 #

\Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): .....

6 #

\Waterabsorptie (cat.): W3.

7 #

\Waterdampdoorlatendheid (µ): 60.

\Waterdampdoorlatendheid.....

8 #

\Hechtsterkte (MPa): >= 0,3.

9 #

\Bestandheid tegen vorst/dooi (MPa): >= 0,3.

10 #

\Warmtegeleiding (W/(m.K)): 0,60.

\Warmtegeleiding.....

11 #

\Bruto volumieke massa (kg/m3): .....

12 #

\Samenstelling: watergedragen afwerkpleister op basis van siliconenhars-emulsie en gecalibreerde toeslagstoffen.

13 #

\Bindmiddel.....

14 #

\Korrelgrootte (mm): .....

*OPMERKING: van 1,0 t/m 4,0.*

15 #

\Kleur: wit.

\Kleur.....

*OPMERKING: overeenkomstig kleurenwaaier Cantillana, overige kleuren op aanvraag.*

16 #

\.....

17 #

\Toebehoren:

18 #

\- voorstrijk-/hechtmiddel: Cantillana Granol'plus STF.

19 #

\.....